СИНТЕЗ НОВЫХ ОЛИГОМЕРОВ

Петров И.И., Иванов П.П., Алиева* Л.Ф.

Институт химической физики РАН, Москва, Россия

E-mail: petrov@chph.ras.ru

*Казанский государственный технологический университет,

Казань, Россия, E-mail: alieva@kstu.ru

Синтезированы новые азотсодержащие ненасыщенные олигоэфирные смолы, модифицированные азотсодержащими добавками (АД): гуанидином, бигуанидином, гидразингидратом и фенилгидразином. Методом поликонденсации в расплаве при 180С в атмосфере азота получали ненасыщенные полиэфиры на основе этиленгликоля, малеинового и фталевого ангидридов, модифицированные АД в количестве последних 0.5-10 мол.% от веса этиленгликоля. Установлена зависимость скорости реакции от количества и природы модификатора. Определены молярные массы полученных олигомеров. Методом ИК-спектроскопии показано, что АД входят в основную цепь макромолекулы ненасыщенного полиэфира [Суханов П.П. - Автореф. дисс. на соиск. д.х.н., Казань, КГТУ, 2003].

Для синтеза ненасыщенных полиэфиров применяли АД, содержащие NH2- группы, учитывая, что они являясь эффективными катализаторами процесса полиэтерификации, одновременно входят в цепь олигомера. Переходя в третичную форму, они не только катализируют эфирообразование, но и придают полиэфиру свойства потенциального ускорителя распада инициатора при сополимеризации ненасыщенного полиэфира с олигоэфиракрилатами при низких температурах [Амосова С.В., Бирюкова Е.И., Бродская Э.И. и др. // Высокомолек. соед., А. 2004. Т. 46. № 3. С. 1]. Изучена кинетика сополимеризации полученных олигомеров с диакрилатами. Показано, что энергия активации полученных модифицированных смол значительно ниже по сравнению с поли-гликольмалеинатфталатом (ПГМФ). Определены константы сополимеризации полученных олигомеров с диакрилатами, рассчитаны их Q-e факторы [Кирш Ю.Э. Поливинилпирролидоны и другие поли-N-виниламиды. М.: Наука, 1998. 256 c.].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект 04-03-32342.